德阳市罗江区铝合金建筑型材产品质量监督抽查实施细则

(2025年版)

1  抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表、骰子或扑克牌等方法产生。

抽样数量为3根，每根截取4段样品，每段长1000mm，其中两段作为检验样品，两段作为备用样品。将截取的12段样品以6段为一包，平均分为两包，一包为检验样品，一包为备用样品。

2  检验依据

表1  铝合金建筑型材检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 力学性能 | GB/T 5237.1-2017 GB/T 16865-2023 |
| 2 | 壁厚偏差 | GB/T 5237.1-2017 |
| 3 | 膜厚 | GB/T 4957-2003 |
| 4 | 封孔质量 | GB/T 8753.1-2017 |
| 5 | 化学成分 | GB/T 7999-2015 |
| 备注：a.在流通领域抽样，若无法获取产品壁厚尺寸的，可不检验此项目。 b.基材不做膜厚、封孔质量项目。 c.除阳极氧化型材外，其他种类型材不做封孔质量项目。 |  |  |

注：1.上表所列检验项目是有关法律法规、标准等规定的，重点涉及健康、安全、节能、环保以及消费者、

有关组织反映有质量问题的重要项目。

2.检验方法包括相关产品标准及试验方法标准。

3.凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则；凡是不注

日期的文件，其最新版本适用于本细则。

4.执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

3  判定规则

3.1  依据标准

GB/T 5237.1-2017  铝合金建筑型材 第1部分：基材

GB/T 5237.2-2017  铝合金建筑型材 第2部分：阳极氧化型材

GB/T 5237.3-2017  铝合金建筑型材 第3部分：电泳涂漆型材

GB/T 5237.4-2017  铝合金建筑型材 第4部分：喷粉型材

GB/T 5237.6-2017  铝合金建筑型材 第6部分：隔热型材

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求。

3.2  判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。