德阳市罗江区玻璃纤维布产品质量监督抽查实施细则

(2025年版)

1  抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表、骰子或扑克牌等方法产生。

E玻璃纤维布、耐碱玻璃纤维网布、玻璃纤维防虫网布抽样数量为6m，其中，检验用样品3m，备样3m。备样封存于受检单位，由其妥善保存。

2  检验依据

表1  玻璃纤维布检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 可燃物含量 | GB/T 9914.2 |
| 2 | 织物密度 | GB/T 7689.2 |
| 3 | 拉伸断裂强力 | GB/T 7689.5 |
| 4 | 单位面积质量 | GB/T 9914.3 |
| 5 | 宽度 | GB/T 7689.3 |
| 6 | 含水率 | GB/T 9914.1 |
| 备注：1.1-6项为E玻璃纤维布检测项目，1-5为耐碱玻璃纤维网布检测项目，2、3、4、5玻璃纤维防虫网布检测项目。 2.当产品执行企业标准时，所检测项目按企业标准执行所列的检测项目，企业标准中未做要求时不考核该项目；以上考核项目当产品标准未做要求时不考核。 |  |  |

注：1.上表所列检验项目是有关法律法规、标准等规定的，重点涉及健康、安全、节能、环保以及消费者、

有关组织反映有质量问题的重要项目。

2.检验方法包括相关产品标准及试验方法标准。

3.凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则；凡是不注

日期的文件，其最新版本适用于本细则。

4.执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

3  判定规则

3.1  依据标准

JC/T 170-2012  E 玻璃纤维布

JC/T 841-2007  耐碱玻璃纤维网布

JC/T 173-2005 玻璃纤维防虫网布

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求。

3.2  判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。