德阳市罗江区食品接触用相关产品产品质量监督抽查实施细则(2025年版)

1  抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表、骰子或扑克牌等方法产生。

纸杯产品：每批次抽取样品200只，其中150只作为检验样品，50只作为备用样品。

复合膜袋类产品：复合膜：每批次产品抽取样品3卷，将每卷膜外层除去2m，每卷膜各抽取2.5m2×2，平均分为2份，其中1份作为检验样品，1份作为备用样品。复合袋：每批次产品抽取从3箱中分别抽取30个×2（袋规格应不小于15cm×15cm），平均分为2份，其中30个×3作为检验样品，30个×3作为备用样品。

塑料编织袋产品：抽取20条，其中10条作为检验样品，10条作为备用样品。

食品接触用塑料包装容器工具等制品（PET片材、托盘）等产品： PET片材：将外层除去1m后抽取2.5m2×2，其中1×2.5m2份作为检验样品，1×2.5m2份作为备用样品。托盘：抽取100个，其中50个作为检验样品，50个作为备用样品。

塑料一次性餐饮具产品：每批次产品抽取不少于2份最小销售独立包装，其中1份作为检验样品，1份作为备用样品，每批次样品抽样数量不少于80只（个）。每份样品质量应不少于100g且与食品接触面的最小表面积应不小于10dm2（若最小销售包装不是40只（个）的整数倍，需按采样数折算，保证检样不少于40只（个），备样不少于40只（个），避免损坏原包装）。

备样封存于受检单位，由其妥善保存。

2  检验依据

表1  纸杯检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 感官要求 | GB 4806.8-2022 |
| 2 | 铅（Pb） | GB 31604.34-2016 第一部分 或 GB 31604.49 -2023第一部分 |
| 3 | 砷（As） | GB 31604.38-2016 第一部分 或 GB 31604.49 -2023第一部分 |
| 4 | 甲醛 | GB 31604.48-2016 |
| 5 | 荧光性物质 | GB 31604.47-2023 |
| 6 | 总迁移量 | GB 31604.8-2021 |
| 7 | 高锰酸钾消耗量a | GB 31604.2-2016 |
| 8 | 重金属（以Pb计）b | GB 31604.9-2016 |
| 9 | 感官指标 | GB/T 27590-2022 |
| 10 | 杯身挺度 | GB/T 27590-2022 |
| 备注：a适用于淋（覆）膜产品； b适用于预期接触水性食品或表面有游离水食品的产品。 |  |  |

表2复合膜袋检验项目

| 序号 | 检验项目 |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 感官要求 |  | GB 4806.7-2023 |
| 2 | 总迁移量 |  | GB 31604.8-2021 |
| 3 | 高锰酸钾消耗量 |  | GB 31604.2-2016 |
| 4 | 重金属（以Pb计） |  | GB 31604.9-2016 |
| 5 | 溶剂残留量总量 |  | GB/T 10004-2008 |
| 6 |  | 苯类溶剂 | GB/T 10004-2008 |

表3  塑料编织袋检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 感官要求 | GB 4806.7-2023 |
| 2 | 总迁移量 | GB 31604.8-2021 |
| 3 | 高锰酸钾消耗量 | GB 31604.2-2016 |
| 4 | 重金属（以Pb计） | GB 31604.9-2016 |
| 5 | 脱色试验（限添加了着色剂的产品） | GB 31604.7-2023 |

表4  食品接触用塑料包装容器工具检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 感官要求 | GB 4806.7-2023 |
| 2 | 总迁移量 | GB 31604.8-2021 |
| 3 | 高锰酸钾消耗量 | GB 31604.2-2016 |
| 4 | 重金属（以Pb计） | GB 31604.9-2016 |
| 5 | 脱色试验（限添加了着色剂的产品） | GB 31604.7-2023 |
| 6 | 特定迁移量（以锑计）（限PET材质） | GB 31604.41-2016 |
| 7 | 特定迁移总量（以对苯二甲酸计）（限PET材质） | GB 31604.21-2016 |
| 8 | 特定迁移总量（以乙二醇计）（限PET材质） | GB 31604.44-2016 |
| 9 | 游离酚特定迁移量（限PC材质） | GB 31604.16-2016 |
| 10 | 双酚A迁移量（限PC材质） | GB 31604.19-2016 |
| 备注：本表中特定物质迁移限量或残留量项目应根据所抽查产品的具体材质品种在GB 4806.7-2023标准及相关公告中的具体要求进行，如针对具体材质品种无该项要求，则不需要检验。 |  |  |

表5  塑料一次性餐饮具检验项目

| 序号 | 检验项目 |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 感官要求 |  | GB 4806.7-2023 |
| 2 | 总迁移量 |  | GB 31604.8-2021 |
| 3 | 高锰酸钾消耗量 |  | GB 31604.2-2016 |
| 4 | 重金属（以Pb计） |  | GB 31604.9-2016 |
| 5 | 脱色试验（限添加了着色剂的产品） |  | GB 31604.7-2023 |
| 6 | 1,3-丁二烯特定迁移量（限有丁二烯单体的聚合物） |  | GB 31604.12-2016 |
| 7 | 苯乙烯和乙苯残留量（限PS材质) |  | GB 31604.16-2016 |
| 8 | 特定迁移总量（以己内酰胺计）（限PA材质） |  | GB 31604.19-2016 |
| 9 | 特定迁移总量（以对苯二甲酸计）（限PET材质） |  | GB 31604.21-2016 |
| 10 | 邻苯类增塑剂特定迁移量（限PVC材质） |  | GB 31604.30-2016 |
| 11 | 氯乙烯特定迁移量（限PVC材质） |  | GB 31604.31-2016 |
| 12 |  | 特定迁移量（以锑计）（限PET材质） | GB 31604.41-2016 |
| 13 |  | 特定迁移总量（以乙二醇计）（限 PET 材质） | GB 31604.44-2016 |
| 备注：本表中特定物质迁移限量或残留量项目应根据所抽查产品的具体材质品种在GB 4806.7-2023标准及相关公告中的具体要求进行，如针对具体材质品种无该项要求，则不需要检验。 |  |  |  |

注：1.上表所列检验项目是有关法律法规、标准等规定的，重点涉及健康、安全、节能、环保以及消费者、

有关组织反映有质量问题的重要项目。

2.检验方法包括相关产品标准及试验方法标准。

3.凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则；凡是不注

日期的文件，其最新版本适用于本细则。

4.执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

3  判定规则

3.1  依据标准

GB 4806.7-2023食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品

GB 4806.8-2022食品安全国家标准  食品接触用纸和纸板材料及制品

GB/T 27590-2022纸杯

GB/T 10004-2008 包装用塑料复合膜、袋 干法复合、挤出复合

QB/T 1871-1993 双向拉伸尼龙（BOPA）/低密度聚乙烯（LDPE）复合膜、袋

T/BZ 1331-2020多层复合塑料膜、袋

GB 4806.13-2023食品安全国家标准 食品接触用复合材料及制品

GB/T 8946-2013 塑料编织袋通用技术要求

GB 14934-2016食品安全国家标准 消毒餐(饮)具

GB/T 18006.1-2009 塑料一次性餐饮具通用技术要求

GB/T 24693-2009聚丙烯饮用吸管

食品相关产品生产许可实施细则（一）食品用塑料包装容器工具等制品部分

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2  判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。